**DIN 6798 A**

**ARRUELA DENTADA EXTERNA**

* **Material:** Aço Inoxidável – A2
* **Acabamento:** Passivado
* **Dimensões:** DIN 6798 4

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Diâmetro**  **Nominal** | **D1 (Diâmetro Interno) MÍN.** | **D2 (Diâmetro Externo) MÁX.** | **S1 (Espessura) NOM.** |
| **M3** | 3,20 | 6,00 | 0,40 |
| **M4** | 4,30 | 8,00 | 0,50 |
| **M5** | 5,30 | 10,00 | 0,60 |
| **M6** | 6,40 | 11,00 | 0,70 |
| **M8** | 8,40 | 15,00 | 0,80 |
| **M10** | 10,50 | 18,00 | 0,90 |
| **M12** | 13,00 | 20,50 | 1,00 |
| **M16** | 17,00 | 26,00 | 1,20 |
| **M20** | 21,00 | 33,00 | 1,40 |